复印纸调研报价单
	序号
	物品名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	单价报价（元）

	1
	复印纸
	70gA4白
 500张/包
	定量（g/㎡）:70g; 纸张规格:A4; 标注净含量（张/包）:500张/包; 厚度（μm）:≥92; 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN）:≥75; 挺度（恒速弯曲法横向）（mN）:≥32; 平滑度（反面）（s）:≥18; 平滑度（正面）（s）:≥18; 不透明度（%）:≥91; 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡）:≤16; 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡）:0; 交货水分（%）:3.5-7.0; 纸张颜色:白色; 基本尺寸(mm):210*297;
	包
	

	2
	复印纸
	80gA4白
 500张/包
	定量（g/㎡）:80g; 纸张规格:A4; 标注净含量（张/包）:500张/包; 厚度（μm）:≥103; 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN）:≥100; 挺度（恒速弯曲法横向）（mN）:≥42; 平滑度（反面）（s）:≥18; 平滑度（正面）（s）:≥18; 不透明度（%）:≥93; 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡）:≤16; 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡）:0; 交货水分（%）:3.5-7.0; 纸张颜色:白色; 基本尺寸(mm):210*297;
	包
	

	3
	复印纸
	70gA5白
500张/包
	定量（g/㎡）:70g; 纸张规格:A5; 标注净含量（张/包）:500张/包; 厚度（μm）:≥88; 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN）:≥65; 挺度（恒速弯曲法横向）（mN）:≥26; 平滑度（反面）（s）:≥15; 平滑度（正面）（s）:≥15; 不透明度（%）:≥86; 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡）:≤80; 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡）:0; 交货水分（%）:3.5-7.0; 纸张颜色:白色; 基本尺寸(mm):148*210 ;
	包
	

	4
	复印纸
	70gA5彩
500张/包
	定量（g/㎡）:70g; 纸张规格:A5; 标注净含量（张/包）:500张/包; 厚度（μm）:≥88; 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN）:≥65; 挺度（恒速弯曲法横向）（mN）:≥26; 平滑度（反面）（s）:≥15; 平滑度（正面）（s）:≥15; 不透明度（%）:≥86; 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡）:≤80; 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡）:0; 交货水分（%）:3.5-7.0; 纸张颜色:多色; 基本尺寸(mm):148*210;
	包
	

	5
	复印纸
	70gA3白
  500张/包
	定量（g/㎡）:70g; 纸张规格:A3.; 标注净含量（张/包）:500张/包; 厚度（μm）:≥92; 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN）:≥75; 挺度（恒速弯曲法横向）（mN）:≥32; 平滑度（反面）（s）:≥18; 平滑度（正面）（s）:≥18; 不透明度（%）:≥91; 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡）:≤16; 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡）:0; 交货水分（%）:3.5-7.0; 纸张颜色:白色; 基本尺寸(mm):297*420;
	包
	

	6
	复印纸
	70gA4彩
  500张/包
	定量（g/㎡）:70g; 纸张规格:A4; 标注净含量（张/包）:500张/包; 厚度（μm）:≥92; 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN）:≥75; 挺度（恒速弯曲法横向）（mN）:≥32; 平滑度（反面）（s）:≥18; 平滑度（正面）（s）:≥18; 不透明度（%）:≥91; 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡）:≤16; 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡）:0; 交货水分（%）:3.5-7.0; 纸张颜色:彩色; 基本尺寸(mm):210*297;
	包
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